三つ打ちロープ12mm

フィラメント、ヤーン、ストランド

耐荷重2.8kN、廃棄前は2.3kN

結索すると強度は6割程度まで落ちる（もやい結び59％、巻き結び69％）

スリングは6m以下のもの

一ひろ巻き=S:4~7回、W:3回以上　端末は30cm

強度の低下の要因

１．キンク

２．剪断

３．すれ傷

４．吸水

５．紫外線

６．異物混入

７．繰り返し疲労

８．結索

カラビナ：本体、キャッチ、開閉かん、ゲート、パーラー鋲

1.3kN（縦方向のみ、横は保証なし）

呼吸器

V:内容積　W:容器質量

TP:耐圧試験圧力　FP:最高充填圧力

大　8.4ℓ　FP14.7MPa

小　4.7ℓ　FP29.4MPa